| Учебное занятие, 90 мин | Тема: | Рассматриваемые вопросы | Используемая литература, источники | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Правила оформления смотреть ниже |  | Выполнить письменно в тетради. Фотографию с выполненным заданием отправить на электронный адрес onoshkin.sergey@yandex.ruили в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/id25553248 В названии файла указать: номер группы, название дисциплины, свою Фамилию ИО, дату выдачи задания! |

##### Лабораторная работа  №5

ТЕМА:  Электроизоляционные материалы.

НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТЫ: Дерево. Бумаги  и  картоны.  Слюдяные  материалы.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить бумаги, электрокартоны  и  слюдяные  материалы, их применение.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:

А) ЗАДАНИЕ,

- Оформить бланк отчета по лабораторной работе (заполнить титульный лист, перечислить изучаемые материалы (изделия), отразить в отчете конструктивные особенности изучаемых материалов (изделий), дать краткую характеристику, указать входящие компоненты, технические, электрические и др. характеристики).

- Подготовиться к защите отчета: подготовить ответы на контрольные вопросы, в справочной литературе найти практическое применение изучаемых  материалов и изделий.

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ:

- Где применяется пропиточная бумага?

- В чем особенность крепированной бумаги, где она применяется?

- Перечислите области применения намоточной бумаги.

- Где применяется конденсаторная бумага?

- Что такое миканит, какой он бывает?

- Какая из изученных бумаг самая тонкая?

- У какой из бумаг лучшие электроизоляционные свойства?

КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ ПО ИЗУЧАЕМЫМ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫМ МАТЕРИАЛАМ.

БУМАГИ  И  КАРТОНЫ

Из  древесины  хвойных  пород (сосна, ель) путем ее химической переработки (кислотной или щелочной варки) получают техническую  целлюлозу. В  результате кислотной  варки древесины получают так  называемую сульфитную  целлюлозу, а в результате щелочной  варки  сульфатную целлюлозу, которая  является  сырьем  для  изготовления  различных  электроизоляционных  бумаг  и  картонов.  Полученную после варки целлюлозу промывают водой, а затем подвергают мокрому размолу в специальных ваннах (ролах), снабженных вращающимся барабаном с ножами. Дно ванны имеет выступ в виде горки. Попадая между ножами барабана и острым выступом горки, очищенные варкой волокна разрубаются на мелкие части и расщепляются вдоль на более тонкие волокна. В зависимости от величины зазора между ножами и выступом горки осуществляется жирный или тощий помол. Для жирного помола устанавливают тупые ножи на большом расстоянии от выступа горки на дне ванны. В результате происходит лишь расщепление или расчес на тонкие волокна. Таким образом, при жирном помоле волокна механически не разрушаются, а их капиллярные каналы остаются закрытыми. Для получения целлюлозы тощего помола применяют острые ножи. Расстояние между ними и горкой меньше, чем в первом случае. При этом волокна целлюлозы преимущественно рубятся поперек, в результате чего обнажаются внутренние каналы.

При жирном помоле волокна получаются длинными и тонкими. Бумага, изготовленная из целлюлозы жирного помола, обладает большей гибкостью и большой механической прочностью. Тощий же помол дает короткие толстые волокна, которые обусловливают рыхлость бумаги, малую механическую прочность, а также большую способность впитывать воду и другие жидкости.

Размолотая целлюлоза называется бумажной массой. Для изготовления из нее бумаги масса подается на движущуюся металлическую сетку бумажной машины, к поверхности которой она прижимается металлическими валками. Вода при этом отжимается и уходит через сетку, а масса формируется в полотно бумаги, которое затем переходит на суконную ленту. Здесь полотно бумаги сначала обминается холодными вальцами, а потом оно проходит через систему нагретых чугунных валков, затем полотно бумаги обжимается системой холодных валков, после чего сматывается в рулон. Влажность бумаг находится в пределах 5—9%. С увеличением влажности бумаги ее электроизоляционные свойства и механическая прочность заметно ухудшаются.

Электроизоляционные бумаги делятся на кабельные,  конденсаторные, пропиточные, намоточные, микалентные и крепированные.

Крепированная  бумага  -  применяется  для  изолирования  отводов  и  мест  соединений в  обмотках  трансформаторов  и других  маслонаполненных  электрических аппаратах.  Эта  бумага  на  поверхности  имеет  креп / гофрировку/  нанесенную  перпендикулярно  направлению  полотна  бумаги.  Благодаря  этому крепированная  бумага  обладает  гибкостью  и  хорошо  растягивается  в  продольном  направлении  (удлинение  60%),  что  позволяет  надежно  изолировать  отводы  от  обмоток  и  сильно  изогнутые  соединительные  провода.  Крепированную бумагу изготовляют из небеленной  сульфатной  целлюлозы  толщиной 0,17 мм  /без  крепа/  и  0,5 мм  /с  крепом/  плотностью  230  кг/см3 .  Выпускается  в  рулонах   шириной   500  мм.  Применение  крепированной  бумаги взамен  дорогостоящих маслостойких  лакотканей  в  трансформаторах  дает  большой  экономический эффект  без  снижения  электрической  прочности  изоляции  выводов.

Пропиточная  бумага  - предназначается для  изготовления  слоистой  электроизоляционной  пластмассы  -  гетинакса.  Пропиточная  бумага  вырабатывается  из   сульфатной  целлюлозы  и  имеетт  толщину 0.09 – 0.13  мм,  а  плотность  600 – 800 кг/м3

Конденсаторная  бумага  -  пропитанная  жидким  диэлектриком,  применяется  в  бумажных  конденсаторах.  Для  изготовления  этой  бумаги  используется  наиболее  чистая  сульфатная  целлюлоза  жирного  помола. Конденсаторная  бумага самая тонкая и однородная  по  толщине. Электрическая  прочность от  19 до  65  МВ/м, после  пропитки конденсаторным  маслом от 250 до  300 МВ/м.  Предел  прочности  при  растяжении  конденсаторных  бумаг  достигает 100* 105 Н/м2 .  Конденсаторная  бумага  выпускается   в   бобинах шириной от  12 до 750 мм.

Намоточная  бумага  -  предназначается  для  изготовления  электроизоляционных  намоточных  изделий:  цилиндров  и   изоляционных  трубок   для   трансформаторов  и  электрических  аппаратов.   Электрическая  прочность  8 МВ/м.  Для  изготовления   электроизоляционных  цилиндров  бумага  должна  быть  покрыта  электроизоляционным   лаком  с  одной  стороны.

Кабельная  бумага  -  составляет  основную  изоляцию  кабелей  высокого и низкого напряжения.   Ее  после  намотки  на  кабель  пропитывают  электроизоляционным  маслом.  При  намотке  на  кабельную  жилу  ленты  из  бумаги  подвергают   механическому  натяжению.   Бумага  должна  обладать  достаточно высокой  химической  прочностью  при  растяжении   и  изгибах.  Кабельные  бумаги  вырабатывают  из  сульфатной  целлюлозы   преимущественно  жирного  помола  в  целях  обеспечения  высоких   механических  свойств.    Электрическая  прочность  непропитанной  кабельной  бумаги  составляет   6 - 9 МВ/м,  а  пропитанной  трансформаторным   маслом 70 – 80 МВ/м.  Кабельные  бумаги  выпускают  для  изоляции  жил  силовых  кабелей на  напряжение   35 кВ,  110 кВ,  220 кВ.

Микалентная   бумага  -  применяется  для  изготовления  гибкой  слюдяной  ленты,  для  чего  на  полотно  микалентной  бумаги  наклеивают  листочки  слюды. Микалентная  бумага  должна  обеспечивать  гибкость  микаленты,  повышать  ее  механическую  прочность  на  разрыв и  быть  одновременно  тонкой,  чтобы не  снижать  электрических  характеристик  микаленты.  Чтобы  была  возможна  хорошая  и  быстрая  пропитка  лаками,  эта  бумага  также  должна  обладать  большой  пористостью.

Для  изготовления  микалентной  бумаги  используется  длинноволокнистый  хлопок  с волокнами,  ориентированными  преимущественно  в  направлении  длины  полотна  бумаги.  Выпускают  в  рулонах  400 – 900 мм.  Толщина  бумаги  18 – 20  мкм.

Электроизоляционный  картон  -  изготовляют  тем  же  способом  что  и  бумагу,  но  имеет  большую  толщину  (от  0.1  до  6.0  мм).  Сырьем   служит  масса  из  сульфатной  целлюлозы  с  хлопковым  волокном,  последние  обеспечивают  повышенную  механическую  прочность  и  электроизоляционные  свойства  картона. Процесс производства картонов аналогичен  производству бумаги,  но применяется другое  оборудование, и вводятся дополнительные  технологические  операции. Картоны, предназначенные для  работы  на  воздухе (воздушные картоны),  изготовляют  из  смеси  целлюлозы  и хлопкового  волокна. Они проходят  дополнительную  обработку  сальными  вальцами  для  уплотнения  и полировки. Электрическая прочность этих картонов изменяется от 8 до 13 МВ/м в зависимости от толщины. Применяются они для пазовой и межвитковой изоляции в электрических машинах низкого напряжения. Картоны, применяемые в маслонаполненных машинах и аппаратах (масляные), изготовляют из смеси сульфатной целлюлозы и хлопкового волокна без дополнительной обработки на вальцах. Они имеют рыхлую структуру, поэтому хорошо пропитываются маслом. Электрическая прочность этих картонов в пропитанном виде находится в пределах от 38 до 60 МВ/м. Основные марки электрокартонов: ЭВ, ЭВТ, ЭВС, ЭВО  для работы в воздушной среде, и марки ЭМЦ, ЭМЦМ, ЭМС и ЭМТ — для работы в масле.

Пленкокартон — электроизоляционный картон,  покрытый триацетатцеллюлозной  (триацетатной) пленкой. Триацетатцеллюлозные (триацетатные) пленки выпускают непластифицированными (жесткими), окрашиваемыми в голубой цвет, слабопластифицированными (бесцветными) и пластифицированными, окрашенными в синий цвет. Последние находят главное применение для изоляции обмоточных проводов. Непластифицированные и слабопластифицированные триацетатные пленки самостоятельно применяются мало (изоляционные прокладки в электрических приборах и аппаратах низкого напряжения). Наибольшее применение триацетатные пленки получили в композициях с электрокартоном (пленкоэлектрокартон) или с микалетной бумагой (синто-фолий). Триацетатные пленки выпускают толщиной 25, 40 и 70 микрон. Температура размягчения пленок от 130—140 (пластифицированные) до 160—180 °С (непластифицированные).

Пленкоэлектрокартон односторонний выпускается толщиной 0,16; 0,2; 0,3; 0,4 мм, а пленкоэлектрокартон двусторонний — 0,5 мм. Пленкоэлектрокартон односторонний представляет собой гибкий материал, состоящий из рольного воздушного электрокартона (ЭВ), оклеенного с одной стороны триацетатной пленкой. В качестве клеящего лака применяют глифтале-масляный и другие лаки, дающие гибкие пленки. Пленкоэлектрокартон двусторонний (Д) представляет собой гибкий материал, состоящий из триацетатной пленки, оклеенной с двух сторон воздушным электрокартоном толщиной 0,2 мм. Пленкоэлектрокартоны выпускают в рулонах шириной до 400 мм.

Основные  характеристики пленкокартона: нагревостойкость 105 °С; удельное объемное сопротивление ρυ = 1013 ÷ 1014 Ом*см; диэлектрическая поницаемость ε =5,0 ÷6,0; электрическая прочность  Епр = 16 ÷ 30 МВ/м.

Пленкоэлектрокартон  нее обладает стойкостью  к электрической короне.  Применяется  в качестве  пазовой (корпусной) изоляции в машинах  низкого  напряжения  (вместо  лакоткани).

Фибра  -  изготовляется  из  непроклееной  бумаги  имеющей  в  своем  составе хлопковое волокно  и  древесную  целлюлозу  (по  50%).  Бумагу  пропускают через  ванну  с  нагретым  (до  50 оС)  раствором  хлористого  цинка, а затем наматывают  на  стальной  барабан  до  определенной  толщины.  При  намотке  на  барабан листы бумаги склеиваются друг с другом, образуя  плотный  материал  -  фибру,  который разрезают на листы и прессуется.  Фибра легко поддается обработке: пилится, сверлится, нарезается. Листовая  фибра  штампуется, а при размачивании  водой  из  нее можно  формовать изделия   сложного  профиля. Из фибры изготовляют листы толщиной от 0,6 до 20 мм и более,  а также  стержни  и трубки.  Недостатком фибры является гигроскопичность  и  набухание  во влажной среде.  Марка   ФЭ  -  фибра  электротехническая.  Используется в  качестве изоляционных материалов в электрооборудовании низкого  напряжения: например в качестве пазовых клиньев и прокладок в электрических машинах невлагостойкого исполнения. Фибра применяется для разрядников высокого напряжения, в которых стенки фибрового цилиндра под действием  электрической дуги интенсивно выделяют газы. В результате возрастающего давления газов внутри трубчатого разрядника,  дуга прекращает  свое горение. При низком  напряжении применяют для дугогасительных  камер  аппаратов. Основные  характеристики фибры:  объемное удельное    сопротивление    ρυ = 108 ÷ 109 Ом*см;      электрическая   прочность

Епр = 3,5 ÷ 7,0 МВ/м.

# СЛЮДЯНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Электроизоляционная слюда.  Слюда представляет собой природный минерал с характерным слоистым строением, позволяющим расщеплять кристаллы слюды  на тонкие листочки толщиной до 0,005 мм. Расщепление кристалов слюды происходит по параллельным друг к другу плоскостям спайности. Тонкие листочки слюды обладают гибкостью, они упруги и имеют высокий предел прочности при растяжении. Склеивая листочки слюды клеящими смолами или лаками  (шеллачный, масляно-битумный и др.), получают твердую  (миканиты)  или гибкую  (микаленты)  слюдяную изоляцию для обмоток электрических машин.

Природные слюды имеют сложный химический состав, в который входят: кремний (Si), калий (К), магний (Mg), алюминий (А1), кислород (О2) и водород (Н2). Кроме  этих  основных элементов,в слюде содержатся в небольшом количестве (до 1 — 3%) окислы железа, кальция, бария, хрома и других элементов  (FeO; CaO; BaO; Сг2Оз и др.). Из довольно большой группы природных слюд в качестве электроизоляционных материалов применяют только два вида слюды — мусковит и флогопит. Эти виды слюды отличаются  расщепляемостью и хорошими электрическими характеристиками.

Мусковит — калиевая слюда (название «мусковит» произошло от слова «Московия» (старинное название России), где прозрачные пластины слюды применялись для заделки оконных проемов в домах).  Цвет кристаллов мусковита преимущественно серебристый, иногда с зеленоватым или красноватым  оттенком. Тонкие листочки (0,05 — 0,06 мм) этой слюды прозрачны. Мусковит обладает химической стойкостью; на него не действует ни один из растворителей и щелочей. Серная и соляная кислоты разлагают мусковит только при нагревании.

Основные характеристики мусковита:  плотность 2,7-3,0 г/см3; водопоглощаемость  1,3 - 4,5 %  объемное  удельное  сопротивление  ρυ   =  1014  ÷ 1016 Ом*см; диэлектрическая поницаемость ε = 6,0 ÷ 8,0; электрическая прочность  Епр = 120 ÷ 190 МВ/м (при   толщине  листочков   0,1 мм).   С увеличением   толщины   электрическая   прочность слюды уменьшается.

Мусковит не изменяет своих свойств до температуры 500 — 600°С. При превышении этой температуры из слюды начинает выделяться химически связанная вода. В результате этого листочки слюды вспучиваются, т. е. увеличивают свою толщину. При этом  резко ухудшаются электрические и другие характеристики. Температура плавления слюды мусковит равна 1260 — 1300 °С.

Флогопит - калиевомагнезиальная слюда (название «флогопит» происходит от греческого слова «флогопос»  огнеподобный). Цвет кристаллов  флогопита изменяется от черного до янтарного. Тонкие листочки  слюды (0,01-0,06 мм) флогопита полупрозрачны. Они имеют меньший предел прочности при разрыве и менее упругии по сравнению со слюдои мусковит. Сравнительно низкое истирание слюды  позволило пременить ее  в производстве  клееных листовых изоляционных  материалов, из них штампуют прокладки для изоляции медных пластин в коллекторах электрических машин. Находясь во время работы под истирающим действием щеток, изоляционные прокладки из флогопита истираются в одинаковой степени с медными пластинами. Это обеспечивает нормальную работу коллектора.

Флогопит обладает меньшей химической стойкостью по сравнению с мусковитом. Он реагирует с кислотами, но щелочи на него не действуют.

Основные характеристики флогопита: плотность 2,74-2,8 г/см3; водопоглощение 1,54-5,2%, объемное удельное сопротивление ρυ = 1013 ÷ 1015Ом*см; электрическая прочность  Епр = 940 ÷ 180 МВ/м,   (при   толщине   листочка 1 мм).

Флогопит не изменяет своих характеристик до температуры 800 °С. При превышении этой температуры начинается вспучивание, листочков флогопита с потерей ими первоначальных электрических-и механических свойств.

У некоторых разновидностей слюды флогопит с повышенным содержанием воды (гидратизированный флогопит) резкое ухудшение свойств наступает, начиная с температуры 200—250° С.

Температура плавления слюды флогопит равна  1270—1330 °C Следует отметить, что все виды слюды поглощают влагу, главным образом по плоскостям спайности листочков слюды. Водопоглощаемость у слюды мусковит составляет 1,3—4,5%, а у слюды флогопит—1,5 - 5,2 %.

Миканит – твердые  или  гибкие  листовые  материалы,  получаемые склеиванием   листочков  щепаной  слюды  с  помощью  клеящих  смол /щелочной,   глифталевой  и  др./  или  лаков  на  основе  этих  смол. Листочки природной щепаной  слюды  раскладывают  на  стол  в  один  слой,  сбрызгивают клеящим  лаком,  накладывают  второй  слой  и  тоже  сбрызгивают  лаком   и т.д.  до  необходимой  толщины,  а  затем   лист  подвергают  горячему  прессованию.

Марки  миканитов  обозначают  обозначают  буквами  или  цифрами.   Первая  буква  указывает  тип  миканита  ( К – коллекторный,  П – прокладочный,  Ф – формовочный, Г – гибкий).  Выпускают  в  листах  толщиной  0.4 – 1.5 мм.

Коллекторный  миканит   -   выпускают  в  листах  толщиной  0.4 – 1.5 мм  и  площадью  215х 465 мм.  Путем  штамповки  получают  изоляционные  прокладки,  применяемые  для  изоляции  друг  от  друга   медных  пластин  в  коллекторных   электрических   машинах. Основные  характеристики коллекторного миканита:  объемное удельное    сопротивление    ρυ = 1013 ÷ 1015 Ом*см;      электрическая   прочность  Епр = 18 ÷ 22 МВ/м.

Прокладочный   миканит - представляет  собой  листовой  твердый  материал,  склееный  из  листочков  щипаной  слюды  с последующим   прессованием.  В  качестве  связующих  веществ  применяют  щелочную,  глифталиевую  или  кремнеорганическую  смолу.  Слюда  составляет  80 - 95 %,  количество связывающих  составляет  20 – 25 %.  Прокладочный  миканит  изготовляют  однократным  прессованием  при  температуре  150  оС.  Из него изготовляют  различные  электроизоляционные   прокладки  для  электрических  машин  и  аппаратов. Основные  характеристики прокладочного миканита:  объемное удельное  сопротивление  ρυ = 1013 ÷ 1014 Ом*см;   электрическая   прочность  Епр = 15 ÷ 35 МВ/м.

Гибкий  миканит – листовой  материал,  получаемый  склеиванием  щипаной  слюды  (мусковит,  флогопит  или их смеси) с   помощью масляноглифталивых  лаков,  образующих  гибкие  пленки.  Для повышения  механической  прочности  некоторые  виды  гибкого  миканита  оклеивают  с  двух  сторон   микалентной  бумагой.  Толщина  листов  миканита от  0.15  -  5  мм.   Применяется  в  качестве  пазовой,  межвитковой  и  подбандажной   изоляции   в  электрических  машинах,  а  также  в  качестве  различных  гибких  электроизоляционных  прокладок.

Формовочный миканит  — листовой материал, получаемый склеиванием листочков щипаной слюды с помощью глифталевой, шеллачной или кремнийорганической смолы. Заготовки формовочного миканита подвергают однократному прессованию при удельном давлении 5 ÷ 10 кГ/см2 и температуре 155 °С. По сравнению с коллекторным и прокладочным миканитами формовочный миканит имеет несколько рыхлую структуру. Это необходимо для изготовления (горячим прессованием) из формовочного миканита электроизоляционных изделий сложной формы.

В формовочных миканитах слюды 80—95%, связующего вещества от 20 до 50%. Твердый при комнатной температуре формовочный миканит обладает способностью формоваться в нагретом состоянии и сохранять приданную ему форму. В зависимости от вида слюды и связующего вещества формовочный миканит выпускают следующих марок: ФМГ, ФМГА, ФМП, МПА, ФФГА, ФФП, ФФПА, ФСГ, ФСГА и др. Толщина листов от 0,1 мм.

Основные характеристики формовочного миканита: объемное удельное сопротивление ρυ = 1013 ÷ 1014Ом*см; электрическая прочность  Епр = 22 ÷ 110 МВ/м. Более высокие зачения   электрических   характеристик   относятся   к   миканитам толщиной 0,15 - 0,25 мм, изготовленным на слюде  мусковит.

Микалента - рулонный материал, обладающий гибкостью при комнатной температуре. Микаленту получают наклеиванием в один слой листочков щепаной слюды (с перекрытием) на тонкую (0,02 – 0,03 мм) микалентную бумагу или стеклянную ткань. Материал имеет толщину 0.08 мм, микаленты толщиной 0,1÷0,21 мм оклеивается микалеееентной бумагой или стеклотканью с двух сторон. В микаленте содержится 45-60 % слюды, 20-25 % бумаги, 15-20 % клеящего вещества, остальное – летучие вещества. Выпускается в рулонах шириной 400 мм и в роликах шириной 10 ÷ 35 мм. Микалента применяется в качестве основной изоляции обмоток, стержней в генераторах и электродвигателях высокого напряжения. Основные характеристики микаленты: объемное удельное сопротивление ρυ = 1012 ÷ 1014Ом*см; электрическая прочность  Епр = 10 ÷ 22 МВ/м.

Микафолий — рулонный или листовой материал, состоящий из одного или нескольких слоев щипаной слюды (мусковит или флогопит) наклеенных на плотную телефонную бумагу толщиной 0,05мм. В качестве связующего применяют глифталевый, масляноглифталевый и другие лаки, микафолий выпускают в рулонах шириной не менее 400 мм, толщиной 0,15; 0,20 и 0,30 мм. В микафолии (по весу) 45—65%  клеящих веществ, остальное бумага и летучие вещества. Микафолий, как и формовочный миканит, обладает cnoсобностью формоваться в нагретом состоянии. Из микафолия изготовляют  (горячим прессованием) трубки для изоляции болтов и шпильки, гильзы для пазовой изоляции обмоток и другие фасонные изделия.

Изделия  из микафолия  могут работать при температурах до 130 °С.

Основные  характеристики  микафолия: объемное удельное сопротивление ρυ = 1012 ÷ 1014   Ом*см; электрическая прочность  Епр =  13  ÷  20 МВ/м.