| Учебное занятие, 90 мин | Тема: | Рассматриваемые вопросы | Используемая литература, источники | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Правила оформления смотреть ниже |  | Выполнить письменно в тетради. Фотографию с выполненным заданием отправить на электронный адрес onoshkin.sergey@yandex.ruили в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/id25553248 В названии файла указать: номер группы, название дисциплины, свою Фамилию ИО, дату выдачи задания! |

Лабораторная работа №6

ТЕМА: Проводниковые материалы

НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТЫ: Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением; сплавы высокого сопротивления; электроугольные изделия; контактные материалы; припои.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить проводниковые материалы, сплавы высокого сопротивления, голые провода, их марки, электроугольные изделия, их основные характеристики.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:

А) ЗАДАНИЕ,

- Оформить бланк отчета по лабораторной работе (заполнить титульный лист, перечислить изучаемые материалы (изделия), отразить в отчете конструктивные особенности изучаемых материалов (изделий), дать краткую характеристику, указать входящие компоненты, технические, электрические и др. характеристики).

- Подготовиться к защите отчета: подготовить ответы на контрольные вопросы, в справочной литературе найти практическое применение изучаемых  материалов и изделий.

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ:

- Перечислите изученные проводниковые материалы и изделия.

- Какие из изученных проводниковых материалов обладают наименьшим и наибольшим удельным электрическим сопротивлением?

- Объясните разницу между сталеалюминиевым и алюминиевым проводом.

- Чем объясняется многообразие разновидностей электрощеток?

- Дайте характеристику проводниковым материалам.

КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ ПО ИЗУЧАЕМЫМ ПРОВОДНИКОВЫМ  МАТЕРИАЛАМ.

ПРОВОДНИКОВЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

Проводниковая медь - металл красновато-оранжевого цвета с температурой плавления 1083 оС, обладает хорошими механическими свойствами и пластичностью, устойчива к атмосферной коррозии, из-за тонкого слоя окисла. Удельное электрическое сопротивление 0,0175*10-6 Ом*м. Медь может быть твердых (МТ) и мягких (ММ) марок. Мягкая медь применяется для изготовления обмоточных, установочных, монтажных проводов, а также кабелей, твердая - для контактных проводов.

Марки медных неизолированных проводов: М-25, М-35 – М /медный/, неизолированныйый провод сечением 25 мм 2  /35 мм 2/ и т.д.

Бронза - сплав меди с оловом, кадмием, бериллием, фосфором и другими элементами. Бронзы имеют более высокие механические характеристики чем медь, но удельное электрическое сопротивление у бронзы  больше (0,188*10-6 Ом*м). Температура плавления бронзы 1100 оС.

Кадмиевая бронза устойчива против трения, поэтому ее применяют для контактных проводов и коллекторных пластин ответственного назначения. Из  бериллиевых и фосфористых бронз изготовляют токоведущие пружины, щеткодержатели, скользящие контакты рубильников.

Марки бронз: Бр.Кд – кадмиевая бронза,

Бр.Б2 – бериллиевая  бронза,

БрКН 1-3 – бронза содержащая 1% кремния, 3% никеля,

БрОС10-3 – бронза содержащая 10% олова, 3% свинца.

Латуни - сплавы меди с цинком. Температура плавления 860 оС. Удельное электрическое сопротивление 0,087*10-6 Ом*м. Обладают достаточно высокими механическими характеристиками, они легко обрабатываются резанием, хорошо прокатываются и протягиваются. Латуни дешевле меди, и там где возможно, заменяют медь для изготовления зажимов, контактов, электродов и токоведущих крепежных деталей. Для повышения механических свойств и коррозионной стойкости в состав латуни вводят алюминий, марганец, железо, никель.

Марки латуней: Л96 - латунь содержащая от 4 до 12% цинка (томпак), применяется для антикоррозионного покрытия других металлов.

Медно-никелевые сплавы  получили широкое применение в народном хозяйстве. Они отличаются высокой коррозионной стойкостью, а  некоторое   жаростойкостью, механической  прочностью и повышенным электрическим

сопротивлением. Эти сплавы маркируют буквами НМ или МН и далее аналогично  бронзам и  латуням. Наиболее употребимые из них: манганин

НММц 85-12, мельхиор МН19, монель-металл  НМЖМц 28-2 , 5-1.5  и т.п.

Алюминий - второй после меди проводниковый материал, механически   менее прочный.  Удельное  электрическое   сопротивление  0.0282*10-6 Ом*м. Это  металл серебристо-белого  цвета,  с  температурой  плавления  658 оС.   Пленка  оксида  (Al 2O3) защищает  его  от  проникновения  кислорода  воздуха.  Эта  пленка  обладает  большим  переходным  сопротивлением.  При  соединении  проводов  пленку  нужно  счищать  /слегка/  ножом.  Алюминий  с  другими  цветными  металлами  образует   гальваническую  пару  (особенно  при   увлажнении).  Такой  контакт  быстро  разрушается.  Чтобы   избежать   этого,  необходимо  места  соединения  хорошо  изолировать,  а  между  алюминием  и   другим  металлом (медью)  ставить   стальную  шайбу.  Алюминиевые   провода   друг  с  другом  можно   соединить   сваркой,  пайкой  (специальными  припоями  с  флюсом).  Для  проводов  линий  электропередачи  применяются  специальные  сплавы, обладающие  повышенной  механической  прочностью,  а  также  сталеалюминевые  провода  со  стальным   сердечником  и  алюминиевыми  боковыми   жилами.

Марки   алюминиевых   проводов:

А16,  А25,  А50,  А70,   А95   -   А  (алюминиевый)   провод   сечением  16 мм2  (25 мм 2 ,  50мм2 и  т.д.).

АС25,  АС35,  АС50  -  сталеалюминевый  провод;   А  /алюминиевый/  провод  со  стальной  -  С  несущей  жилой,  сечением  25мм 2  / 35 мм 2 и  т.д./.

АН-  провод  из  алюминиевого   сплава АВ-Е без термообработки,

АЖ  - провод  из   алюминиевого сплава    АВ-Е   термообработанный.

Провода  из   алюминиевого  сплава (особенно  АЖ)  прочнее  алюминиевых;  поверхность  их  тверже;  они  имеют  большее  удлинение  при  разрыве,  обладают  большей  стойкостью  против  коррозии  по  сравнению  со  сталеалюминевым.

Начиная   с  сечения  120 -  150 мм 2   выпускаются   сталеалюминевые  провода  марок:  АСО  -  ослабленные  по  стали;  АСУ -  усиленные  по  стали.

Рис. 1  Поперечное сечение сталеалюминиевого  провода:

1 – алюминиевая проволока,

2 – стальная    проволока

Сталь  проводниковая   является  наиболее  дешевым   материалом  для  проводов  и  обладает  большой  механической  прочностью.  Но  удельное  электрическое  сопротивление  стальных  проводов  относительно   велико  (0.1-0.12*10-6  Ом*м),   вследствие  чего  стальной  провод  в  15-16  раз  тяжелее   алюминиевого   провода  такой  же  проводимости.  При  прохождении  по  стальному  проводнику  переменного  тока   сказывается  явление  поверхностного  эффекта,  то  есть возрастание   плотности  тока  у  поверхности  провода,  что  еще  больше  увеличивает  сопротивление, кроме  того,  возникают  потери  мощности  на  перемагничивание.  Наконец, стальные  провода   подвержены   коррозии (ржавлению).  В  силу  этих  причин  стальные  провода  применяют  лишь  для  некоторых  второстепенных  линий   малой  мощности,  а  также  на  ответвлениях  к    вводам  в  здания.

Стальные  провода   -  выполняют   как  однопроволочные  (марка  ПСО  -  провод  стальной,  однопроволочный ),  так  и  многопроволочный  ( марка  ПС ).  Однопроволочные  провода  выпускаются  диаметром   от  3  до  5  мм.

Например:  ПСО – 3. Провод  стальной  однопроволочный  диаметром  3 мм.

Многопроволочные   провода  выпускаются   с площадью  поперечного  сечения  начиная  с  25 мм2.

Например:  ПС – 25,  ПС – 35  -  провод   стальной   многопроволочный   сечением   25 мм2,     /35 мм2 /.

Кроме  проводов  ПС,  изготавливаемых  из  обычной  стали,  выпускают  провода  ПМС  из  медистой  стали  со  значительно  меньшим  электрическим  сопротивлением,  что  снижает  потери  напряжения  в  линии.

Например:  ПМС - 25– провод  из  медистой  стали  сечением   25 мм2.

Стальные  токопроводящие  шины  применяют  на  подстанциях.  При   устройстве  заземлений,  также  используют  стальные  проводники  (полосовую и  круглую  сталь)  и  стальные  электроды  заземления.

Стальные биметаллические провода имеют стальной однопроволочный сердечник, обеспечивающий нужную прочность, и  покрытие из  цветного металла, обеспечивающее нужную проводимость и защищающие сталь от коррозии. Сталь покрывают алюминием или медью. Провода маркируются: буквами, обозначающими материал провода, и цифрой, указывающей сечение в квадратных миллиметрах или диаметр.

Например: БСА-17. Б - биметаллический провод, С - стальной сердечник,

А – алюминиевое покрытие, 17 - сечением 17 мм2.

# Рис.2  Поперечное  сечение  биметаллического  провода

В  таблице 1  приведены  наиболее  часто  используемые   марки  проводов.

###### Таблица  1

##### Основные  марки  проводов  для  сельских    ВЛ  0,38 кВ

| Характеристика | Марка | Диаметр | Сечение, мм |  | Масса, кг/км | Строительная длина, ( не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стали | алюминия |  |  |
| Стальной (оцинкованный) однопроволочный (рис. 3, а)) | ПСО-4 | 4 | 12,6 | — | 99 | 400 |
|  | ПСО-5 | 5 | 19,6 | — | 154 | 325 |
| Биметаллический сталеалюминиевый однопроволочный (рис. 3, б)) | БСА-10 | 5,1 |  | 10 | 28 | 3000 |
|  | БСА-17 | 5,8 |  | 17 | 48 | 3000 |
|  | БСА-25 | 6,5 |  | 25 | 70 | 3000 |
| Стальной пятипроволочный (рис. 3, в)) | ПС-25 | 6,8 | 24,6 | — | 194 | 1500 |
| Стальной семипроволочый | ПС-35 | 7,5 | 34,4 | — | 272 | 1500 |
| Стальной двенадцатипроволочный (рис. 3, г)) | ПС-50 | 9,2 | 49,4 | — | 389 | 1500 |
| Алюминиевый семипроволочный | А- 16 | 5,1 | — | 15,9 | 43 | 4500 |
|  | А-25 | 6,4 | — | 24,9 | 68 | 4000 |
|  | А-35 | 7,5 | — | 34,3 | 94 | 4000 |
|  | А-50 | 9,0 | — | 49,5 | 135 | 3500 |
|  | А-70 | 10,7 | — | 69,2 | 189 | 2500 |
|  | А-95 | 12,3 | — | 92,4 | 252 | 2000' |
|  | А- 120 | 14,0 | — | 117,0 | 321 | 1500 |
| Сталеалюм,иниевый из одной стальной и шести алюминиевых проволок (рис. 3, д)) | АС-10/1,8 | 4,5 | 1,77 | 10,6 | 42,7 | 3000 |
|  | АС-16/2,7 | 5,6 | 2.69 | 16,1 | 65,0 | 3000 |
|  | АС-25/4,2 | 6,9 | 4,15 | 24,9 | 100,0 | 3000 |
|  | АС-35/6,2 | 8,4 | 6О5 | 36,9 | 149 | 3000 |
|  | АС-50/8,0 | 9,6 | 8,04 | 48,2 | 194 | 3000 |
|  | АС-70/11 | 11,4 | 11,3 | 68,9 | 274 | 2000 |

а)       б)                в)                 г)                    д)

Рис 3. Конструкции голых проводов:

а) – однопроволочный  монометалический; б) – однопроволочный  биметалический;

в) – многопроволочный из одного метала с одним повивом; г) – многопроволочный с двумя повивами  в разные стороны; д) – многопроволочный  комбинированный, центральная жила стальная.

Сплавы высокого сопротивления.

К материалам этой подгруппы относят: сплавы для образцовых, измерительных и добавочных сопротивлений и обмоток электроприборов; сплавы для реостатов; жаростойкие сплавы для нагревательных элементов. Эти сплавы обладают высоким удельным сопротивлением, малой зависимостью электрического сопротивления от температуры нагрева, способностью длительно выдерживать большую температуру, не расплавляясь и не окисляясь.

Константан (МНМц40-1,5) — сплав из 57—60% меди, 39—41% никеля и 1—2% марганца. Температура плавления 1260 °С, удельное электрическое сопротивление 0,48*10-6 ом*см..

Константан применяется для изготовления реостатов, электронагревательных приборов, добавочных сопротивлений к вольтметрам и ваттметрам. В паре с медью или сталью константан дает термоэлектродвижущую силу порядка 40 мкВ на 1° разности температур горячего и холодного спаев. Это позволяет изготовлять из константана и меди термопары для измерения температуры до 350 °С, а из константана и стали — до 600 °С.

Манганин (МНМцЗ-12) — сплав из 85% меди, 12% марганца и 3% никеля. Температура плавления 960 °С, удельное электрическое сопротивление 0,435*10-6 ом*см, максимальная рабочая температура 300 °С. Манганин применяется для изготовления деталей электроизмерительных приборов и шунтов к ним.

Манганин и константан среди сплавов высокого сопротивления имеют наименьший температурный коэффициент.

Нейзильбер, никелин, реотан — сплавы типа константана, но более дешевые и с менее стабильными свойствами; идут на изготовление реостатов и нагревательных элементов с рабочей температурой не выше 200 °С (кипятильники и т. д.).

Жаростойкие сплавы помимо большого удельного сопротивления  имеют высокий предел рабочей температуры и хорошие механические свойства. Стойкость к окислению при высоких температурах объясняется образованием на поверхности этих сплавов твердого жаропрочного окисла, предохраняющего сплав от контакта с кислородом воздуха.

К материалам этого типа относят хромоникелевые (нихромы) и железохромоалюминиевые (фехрали и хромали) сплавы.

Нихромы имеют хорошие механические свойства — прочные и вязкие, легко обрабатываются. Выпускают их в виде проволоки диаметром от 0,1 мм и лент сечением от 0,1х1 мм и выше.

Фехрали и хромали, не содержащие никеля, значительно дешевле нихромов, но труднее обрабатываются, так как обладают повышенной твердостью и хрупкостью. Сплавы № 1, 2 и 3 представляют собой более жаростойкую модификацию фехралей.

Все жаропрочные сплавы способны длительно работать при высоких температурах в стационарном режиме. При частых включениях и выключениях, вызывающих резкие колебания температуры нагревательного элемента, происходит растрескивание защитной пленки окисла и появляется возможность проникновения кислорода в глубь сплава, что приводит к дальнейшему окислению и разрушению.

Нихром (Х16Н60, Х15Н60, Х20Н80)— сплав из 62—71% никеля, 14—16% хрома, 14— 18% железа и 1—2% марганца. Температура плавления 1390 °С, удельное электрическое сопротивление 1,12*10-6 ом*м, максимальная рабочая температура до 1000 °С.

Нихром в виде проволоки и ленты служит для изготовления электронагревательных приборов: печей, термостатов и т. п.

Фехрали (Х13Ю4, Х23Ю5)— сплавы содержащие около 80% железа, 15% хрома и 5% алюминия. Удельное электрическое сопротивление 1,3*10-6 ом*м, максимальная рабочая температура 800 °С. По сравнению с нихромом фехраль более тверд и хрупок. Фехраль применяется для изготовления деталей электронагревательных приборов.

Хромаль — сплав из 70% железа, 25% хрома и 5% алюминия. Удельное электрическое сопротивление 1,3*10-6 ом*м, максимальная температура 1200 °С. Проволока  из  хромаля  применяется  в  промышленных  электропечах..

# ЭЛЕКТРОУГОЛЬНЫЕ   ИЗДЕЛИЯ

Электроугольные изделия широко применяются в электротехнике.   Это — щетки для электрических машин, электроды гальванических элементов, электроды дуговых фонарей и дуговых печей; контактные детали, сопротивления.

Сырьем  для их изготовления  служат  углеродистые материалы (графит, кокс, сажа, антрацит др.). Для отдельных  типов изделий в смеси вводят связующие и пластифицирующие вещества (каменноугольную смолу – пек, синтетические смолы, битум, жидкое  стекло и др.). При изготовлении некоторых электроугольных изделий добавляют порошки металлов (медь, серебро и др.).   Все  это  прессуется  и  обжигается  при температурах   от  200  до  1300 оС (в  зависимости  от  вида  изделия),  обычно  без  доступа воздуха.  Электрографитированные  щетки  после обжига  подвергают  графитизации,  которая  протекает  в специальных  печах, при   температуре  2500-2600 оС.  При  этом  углерод  исходных  компонентов угольной  смеси переводится  в  графит,  что  значительно снижает  абразивность  и  электрическое  сопротивление  щеток.

Щетки для электрических машин (см. табл. 2) подразделяют на графитные, угольно-графитные, электрографитированные и металлографитные.

Графитные щетки мягких сортов изготовляют из натурального графита без связующих веществ, твердые сорта — с применением связующих. Эти щетки применяются на генераторах и электродвигателях постоянного тока с облегченными условиями коммутации.

Угольно-графитные щетки изготовляют из: графита с добавкой кокса, сажи и связующих веществ. Термически обработанные готовые щетки покрывают в электролитической ванне тонким слоем меди. Эти щетки обладают повышенной механической прочностью, твердостью и малым износом при работе. Применяются на генераторах и электродвигателях с облегченными условиями коммутации и на коллекторных машинах переменного   тока.

Электрографитированные щетки изготовляют из графита, сажи, кокса и связующих. После термической обработки щетки подвергают  графитизации (отжигу при температуре 2500—2800 °С). Кроме повышенной механической прочности, эти щетки обладают повышенной стойкостью к толчкообразному изменению нагрузки. Применяются на тяговых электродвигателях, генераторах и электродвигателях со средними и затрудненными условиями коммутации при больших окружных скоростях (45—60 м/с).

Металлографитные щетки изготовляют из смеси порошков графита и меди, в некоторых случаях дополнительно, вводят порошки свинца, олова или серебра. Эти щетки имеют малые значения удельного электрического сопротивления и переходного падения напряжения, допускают большие плотности тока. Применяются на генераторах и электродвигателях низкого напряжения.

Таблица 2

Щетки   для   электрических   машин

| Тип | Марка | Номинальные параметры |  |  | Переходноепадение напряжения на пару щеток, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плотностьтока, А/см2 | Максимальнаяокружная скорость, м/с | Давление на щетку, кПа |  |
| Графитные | Г3 611М 6110М | 11 12 15 | 25 40 90 | 20-25 20-25 12-22 | 1.9 2.0 2.0 |
| Угольно-графитные | Г20 Г21 Г22 | 15 5 10 | 40 30 30 | 50 15-100 40 | 2.9 4.3 2.5 |
| Электрографитиро-ванные | ЭГ2А ЭГ2АФ ЭГ4 ЭГ8 ЭГ51 ЭГ61 ЭГ71 ЭГ74 ЭГ85 | 10 15 12 10 12 13 12 15 15 | 45 90 40 40 60 60 40 50 50 | 20-25 15-20 15-20 20-40 20-25 30-50 20-25 17-25 17-35 | 2.6 2.0 2.0 2.4 2.2 3.0 2.0 2.7 2.3 |
| Металлографитные | М1 М3 М6 М20 МГС0 МГ2 МГ4 МГ64 МГС5 | 15 12 15 12 20 20 20 25 35 | 25 20 25 20 20 20 20 25 35 | 15-20 15-20 15-20 15-20 18-23 18-23 20-25 15-20 20-25 | 1.5 1.8 1.5 1.4 0.2 0.5 1.1 0.5 2.0 |

Припои — это сплавы, которые в зависимости от составляющих их металлов бывают легкоплавкими или тугоплавкими (температура плавления не менее 500 °С). Легкоплавкие припои называют мягкими, тугоплавкие — твердыми припоями. Основные характеристики наиболее распространенных припоев приведены в таблице 3. Пользуясь этой таблицей, нужно иметь в виду, что ученые и инженеры-технологи систематически работают над проблемами получения дешевых припоев, обладающих улучшенными характеристиками, поэтому со временем появляются новые марки припоев, меняется их состав, а следовательно, их свойства, в частности температура плавления.

В качестве флюсов для пайки мягкими припоями деталей из меди, латуни, бронзы применяют материалы, изготовленные на основе канифоли с добавлением этилового спирта (марка КЭ), глицерина (марка ГК) и ряда других материалов — вазелина, хлорида цинка, стеарина. Для пайки деталей из алюминия и его сплавов мягкими припоями применяют флюс марки ФВ-3, состоящий из фторида натрия (8%), хлорида цинка (16%), хлорида лития (36%) и хлорида калия (40%).

Для пайки твердыми припоями применяют флюсы, в состав которых в определенном соотношении входят бура, борная кислота, хлориды натрия, цинка, лития, калия.

Таблица 3

Основные характеристики припоев некоторых марок

| Марка припоя | Составляющие элементы и их содержание,% | Температу ра плавле ния,°С | Наименование соединяемых металлов |
| --- | --- | --- | --- |
| Мягкие припои |  |  |  |
| ПОС-10 | Олово – 10 Свинец - 90 | 299 | Медь, латунь, бронза |
| ПОС-40 | Олово - 40 Свинец - 58 Сурьма - 2 | 238 | Медь, латунь, бронза |
| ПОССу35-0,5 | Олово – 34 – 36 Сурьма - 0,2 -0,5 Свинец — остальное | 245 | Медные жилы кабелей |
| ПОССу40-0,5 | Олово - 39- 41 Сурьма - 0,2-0,5 Свинец - остальное | 235 | Медные обмотки электрических машин |
| ПОСК-50-18 | Олово – 49 – 51 Кадмий – 17-19 Свинец — остальное | 145 | Токоведущие детали приборов, конденсаторов, чувствительные к перегреву. |
| ПЗОО | Цинк — 60 Кадмий — 40 | 300 | Токоведущие части из алюминия и его сплавов |
| Л 170 А | Олово — 80 Серебро — 1 Кадмий — 19 | 175 | Соединение алюминия с медью |
| А | Олово - 40 Цинк - 58,5 Медь - 1,5 | 400—425 | Алюминий |
| ЦА-15 | Цинк — 85 Алюминий — 15 | 500—550 | Алюминий |
| ЦО-12 | Олово - 12 Цинк - 88 | 500-550 | Алюминий |
| ПМЦ-54 | Медь — 54 Цинк — 46 | 880 | Детали из меди, латуни, бронзы, стали (швы получаются хрупкие) |
| ЛОК-62-06-04 | Медь — 63 Олово — 0,4 Кремний — 0,4 Цинк — остальное | 905 | То же, но швы обладают большой механической прочностью |