| Учебное занятие, 90 мин | Тема: | Рассматриваемые вопросы | Используемая литература, источники | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Правила оформления смотреть ниже |  | Выполнить письменно в тетради. Фотографию с выполненным заданием отправить на электронный адрес onoshkin.sergey@yandex.ruили в социальной сети «ВКонтакте»https://vk.com/id25553248 В названии файла указать: номер группы, название дисциплины, свою Фамилию ИО, дату выдачи задания! |

##### Лабораторная работа №6

##### ТЕМА: Проводниковые материалы

##### НАИМЕНОВАНИЕ  РАБОТЫ: Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением; сплавы высокого сопротивления; электроугольные изделия; контактные материалы; припои.

##### ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Изучить проводниковые материалы, сплавы высокого сопротивления, голые провода, их марки, электроугольные изделия, их основные характеристики.

##### НОРМА ВРЕМЕНИ: 2 часа.

##### ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Стенд-планшет проводниковых материалов, голых проводов и др.; краткое описание проводниковых материалов

##### ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ: Указаний по технике безопасности нет.

##### ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ:

##### А) ЗАДАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  К ЗАНЯТИЮ (ДОМАШНЯЯ ПОДГОТОВКА):

- Оформить бланк отчета по лабораторной работе (заполнить титульный лист, перечислить изучаемые материалы (изделия), отразить в отчете конструктивные особенности изучаемых материалов (изделий), дать краткую характеристику, указать входящие компоненты, технические, электрические и др. характеристики).

- Подготовиться к защите отчета: подготовить ответы на контрольные вопросы, в справочной литературе найти практическое применение изучаемых  материалов и изделий.

##### ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ ДЛЯ  САМОПРОВЕРКИ:

- Перечислите изученные проводниковые материалы и изделия.

- Какие из изученных проводниковых материалов обладают наименьшим и наибольшим удельным электрическим сопротивлением?

- Объясните разницу между сталеалюминиевым и алюминиевым проводом.

- Чем объясняется многообразие разновидностей электрощеток?

- Дайте характеристику проводниковым материалам.

##### КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ ПО ИЗУЧАЕМЫМ ПРОВОДНИКОВЫМ  МАТЕРИАЛАМ.

##### ПРОВОДНИКОВЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

##### Проводниковая медь - металл красновато-оранжевого цвета с температурой плавления 1083 оС, обладает хорошими механическими свойствами и пластичностью, устойчива к атмосферной коррозии, из-за тонкого слоя окисла. Удельное электрическое сопротивление 0,0175*10-6 Ом*м. Медь может быть твердых (МТ) и мягких (ММ) марок. Мягкая медь применяется для изготовления обмоточных, установочных, монтажных проводов, а также кабелей, твердая - для контактных проводов.

##### Марки медных неизолированных проводов: М-25, М-35 – М /медный/, неизолированныйый провод сечением 25 мм 2  /35 мм 2/ и т.д.

##### Бронза - сплав меди с оловом, кадмием, бериллием, фосфором и другими элементами. Бронзы имеют более высокие механические характеристики чем медь, но удельное электрическое сопротивление у бронзы  больше (0,188*10-6 Ом*м). Температура плавления бронзы 1100 оС.

##### Кадмиевая бронза устойчива против трения, поэтому ее применяют для контактных проводов и коллекторных пластин ответственного назначения. Из  бериллиевых и фосфористых бронз изготовляют токоведущие пружины, щеткодержатели, скользящие контакты рубильников.

##### Марки бронз: Бр.Кд – кадмиевая бронза,

##### Бр.Б2 – бериллиевая  бронза,

##### БрКН 1-3 – бронза содержащая 1% кремния, 3% никеля,

##### БрОС10-3 – бронза содержащая 10% олова, 3% свинца.

##### Латуни - сплавы меди с цинком. Температура плавления 860 оС. Удельное электрическое сопротивление 0,087*10-6 Ом*м. Обладают достаточно высокими механическими характеристиками, они легко обрабатываются резанием, хорошо прокатываются и протягиваются. Латуни дешевле меди, и там где возможно, заменяют медь для изготовления зажимов, контактов, электродов и токоведущих крепежных деталей. Для повышения механических свойств и коррозионной стойкости в состав латуни вводят алюминий, марганец, железо, никель.

##### Марки латуней: Л96 - латунь содержащая от 4 до 12% цинка (томпак), применяется для антикоррозионного покрытия других металлов.

##### Медно-никелевые сплавы  получили широкое применение в народном хозяйстве. Они отличаются высокой коррозионной стойкостью, а  некоторое   жаростойкостью, механической  прочностью и повышенным электрическим

##### сопротивлением. Эти сплавы маркируют буквами НМ или МН и далее аналогично  бронзам и  латуням. Наиболее употребимые из них: манганин

##### НММц 85-12, мельхиор МН19, монель-металл  НМЖМц 28-2 , 5-1.5  и т.п.

##### Алюминий - второй после меди проводниковый материал, механически   менее прочный.  Удельное  электрическое   сопротивление  0.0282*10-6 Ом*м. Это  металл серебристо-белого  цвета,  с  температурой  плавления  658 оС.   Пленка  оксида  (Al 2O3) защищает  его  от  проникновения  кислорода  воздуха.  Эта  пленка  обладает  большим  переходным  сопротивлением.  При  соединении  проводов  пленку  нужно  счищать  /слегка/  ножом.  Алюминий  с  другими  цветными  металлами  образует   гальваническую  пару  (особенно  при   увлажнении).  Такой  контакт  быстро  разрушается.  Чтобы   избежать   этого,  необходимо  места  соединения  хорошо  изолировать,  а  между  алюминием  и   другим  металлом (медью)  ставить   стальную  шайбу.  Алюминиевые   провода   друг  с  другом  можно   соединить   сваркой,  пайкой  (специальными  припоями  с  флюсом).  Для  проводов  линий  электропередачи  применяются  специальные  сплавы, обладающие  повышенной  механической  прочностью,  а  также  сталеалюминевые  провода  со  стальным   сердечником  и  алюминиевыми  боковыми   жилами.

##### Марки   алюминиевых   проводов:

##### А16,  А25,  А50,  А70,   А95   -   А  (алюминиевый)   провод   сечением  16 мм2  (25 мм 2 ,  50мм2 и  т.д.).

##### АС25,  АС35,  АС50  -  сталеалюминевый  провод;   А  /алюминиевый/  провод  со  стальной  -  С  несущей  жилой,  сечением  25мм 2  / 35 мм 2 и  т.д./.

##### АН-  провод  из  алюминиевого   сплава АВ-Е без термообработки,

##### АЖ  - провод  из   алюминиевого сплава    АВ-Е   термообработанный.

##### Провода  из   алюминиевого  сплава (особенно  АЖ)  прочнее  алюминиевых;  поверхность  их  тверже;  они  имеют  большее  удлинение  при  разрыве,  обладают  большей  стойкостью  против  коррозии  по  сравнению  со  сталеалюминевым.

##### Начиная   с  сечения  120 -  150 мм 2   выпускаются   сталеалюминевые  провода  марок:  АСО  -  ослабленные  по  стали;  АСУ -  усиленные  по  стали.

##### Рис. 1  Поперечное сечение сталеалюминиевого  провода:

##### 1 – алюминиевая проволока,

##### 2 – стальная    проволока

##### Сталь  проводниковая   является  наиболее  дешевым   материалом  для  проводов  и  обладает  большой  механической  прочностью.  Но  удельное  электрическое  сопротивление  стальных  проводов  относительно   велико  (0.1-0.12*10-6  Ом*м),   вследствие  чего  стальной  провод  в  15-16  раз  тяжелее   алюминиевого   провода  такой  же  проводимости.  При  прохождении  по  стальному  проводнику  переменного  тока   сказывается  явление  поверхностного  эффекта,  то  есть возрастание   плотности  тока  у  поверхности  провода,  что  еще  больше  увеличивает  сопротивление, кроме  того,  возникают  потери  мощности  на  перемагничивание.  Наконец, стальные  провода   подвержены   коррозии (ржавлению).  В  силу  этих  причин  стальные  провода  применяют  лишь  для  некоторых  второстепенных  линий   малой  мощности,  а  также  на  ответвлениях  к    вводам  в  здания.

##### Стальные  провода   -  выполняют   как  однопроволочные  (марка  ПСО  -  провод  стальной,  однопроволочный ),  так  и  многопроволочный  ( марка  ПС ).  Однопроволочные  провода  выпускаются  диаметром   от  3  до  5  мм.

##### Например:  ПСО – 3. Провод  стальной  однопроволочный  диаметром  3 мм.

##### Многопроволочные   провода  выпускаются   с площадью  поперечного  сечения  начиная  с  25 мм2.

##### Например:  ПС – 25,  ПС – 35  -  провод   стальной   многопроволочный   сечением   25 мм2,     /35 мм2 /.

##### Кроме  проводов  ПС,  изготавливаемых  из  обычной  стали,  выпускают  провода  ПМС  из  медистой  стали  со  значительно  меньшим  электрическим  сопротивлением,  что  снижает  потери  напряжения  в  линии.

##### Например:  ПМС - 25– провод  из  медистой  стали  сечением   25 мм2.

##### Стальные  токопроводящие  шины  применяют  на  подстанциях.  При   устройстве  заземлений,  также  используют  стальные  проводники  (полосовую и  круглую  сталь)  и  стальные  электроды  заземления.

##### Стальные биметаллические провода имеют стальной однопроволочный сердечник, обеспечивающий нужную прочность, и  покрытие из  цветного металла, обеспечивающее нужную проводимость и защищающие сталь от коррозии. Сталь покрывают алюминием или медью. Провода маркируются: буквами, обозначающими материал провода, и цифрой, указывающей сечение в квадратных миллиметрах или диаметр.

##### Например: БСА-17. Б - биметаллический провод, С - стальной сердечник,

##### А – алюминиевое покрытие, 17 - сечением 17 мм2.

##### Рис.2  Поперечное  сечение  биметаллического  провода

##### В  таблице 1  приведены  наиболее  часто  используемые   марки  проводов.

##### Таблица  1

##### Основные  марки  проводов  для  сельских    ВЛ  0,38 кВ

| ##### Характеристика | ##### Марка | ##### Диаметр | ##### Сечение, мм |  | ##### Масса, кг/км | ##### Строительная длина, ##### ( не менее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### стали | ##### алюминия |  |  |
| ##### Стальной (оцинкованный) однопроволочный ##### (рис. 3, а)) | ##### ПСО-4 | ##### 4 | ##### 12,6 | ##### — | ##### 99 | ##### 400 |
|  | ##### ПСО-5 | ##### 5 | ##### 19,6 | ##### — | ##### 154 | ##### 325 |
| ##### Биметаллический ##### сталеалюминиевый однопроволочный ##### (рис. 3, б)) | ##### БСА-10 | ##### 5,1 |  | ##### 10 | ##### 28 | ##### 3000 |
|  | ##### БСА-17 | ##### 5,8 |  | ##### 17 | ##### 48 | ##### 3000 |
|  | ##### БСА-25 | ##### 6,5 |  | ##### 25 | ##### 70 | ##### 3000 |
| ##### Стальной ##### пятипроволочный ##### (рис. 3, в)) | ##### ПС-25 | ##### 6,8 | ##### 24,6 | ##### — | ##### 194 | ##### 1500 |
| ##### Стальной ##### семипроволочый | ##### ПС-35 | ##### 7,5 | ##### 34,4 | ##### — | ##### 272 | ##### 1500 |
| ##### Стальной ##### двенадцатипроволочный ##### (рис. 3, г)) | ##### ПС-50 | ##### 9,2 | ##### 49,4 | ##### — | ##### 389 | ##### 1500 |
| ##### Алюминиевый ##### семипроволочный | ##### А- 16 | ##### 5,1 | ##### — | ##### 15,9 | ##### 43 | ##### 4500 |
|  | ##### А-25 | ##### 6,4 | ##### — | ##### 24,9 | ##### 68 | ##### 4000 |
|  | ##### А-35 | ##### 7,5 | ##### — | ##### 34,3 | ##### 94 | ##### 4000 |
|  | ##### А-50 | ##### 9,0 | ##### — | ##### 49,5 | ##### 135 | ##### 3500 |
|  | ##### А-70 | ##### 10,7 | ##### — | ##### 69,2 | ##### 189 | ##### 2500 |
|  | ##### А-95 | ##### 12,3 | ##### — | ##### 92,4 | ##### 252 | ##### 2000' |
|  | ##### А- 120 | ##### 14,0 | ##### — | ##### 117,0 | ##### 321 | ##### 1500 |
| ##### Сталеалюм,иниевый из ##### одной стальной и ##### шести алюминиевых ##### проволок ##### (рис. 3, д)) | ##### АС-10/1,8 | ##### 4,5 | ##### 1,77 | ##### 10,6 | ##### 42,7 | ##### 3000 |
|  | ##### АС-16/2,7 | ##### 5,6 | ##### 2.69 | ##### 16,1 | ##### 65,0 | ##### 3000 |
|  | ##### АС-25/4,2 | ##### 6,9 | ##### 4,15 | ##### 24,9 | ##### 100,0 | ##### 3000 |
|  | ##### АС-35/6,2 | ##### 8,4 | ##### 6О5 | ##### 36,9 | ##### 149 | ##### 3000 |
|  | ##### АС-50/8,0 | ##### 9,6 | ##### 8,04 | ##### 48,2 | ##### 194 | ##### 3000 |
|  | ##### АС-70/11 | ##### 11,4 | ##### 11,3 | ##### 68,9 | ##### 274 | ##### 2000 |

##### а)       б)                в)                 г)                    д)

##### Рис 3. Конструкции голых проводов:

##### а) – однопроволочный  монометалический; б) – однопроволочный  биметалический;

##### в) – многопроволочный из одного метала с одним повивом; г) – многопроволочный с двумя повивами  в разные стороны; д) – многопроволочный  комбинированный, центральная жила стальная.

##### Сплавы высокого сопротивления.

##### К материалам этой подгруппы относят: сплавы для образцовых, измерительных и добавочных сопротивлений и обмоток электроприборов; сплавы для реостатов; жаростойкие сплавы для нагревательных элементов. Эти сплавы обладают высоким удельным сопротивлением, малой зависимостью электрического сопротивления от температуры нагрева, способностью длительно выдерживать большую температуру, не расплавляясь и не окисляясь.

##### Константан (МНМц40-1,5) — сплав из 57—60% меди, 39—41% никеля и 1—2% марганца. Температура плавления 1260 °С, удельное электрическое сопротивление 0,48*10-6 ом*см..

##### Константан применяется для изготовления реостатов, электронагревательных приборов, добавочных сопротивлений к вольтметрам и ваттметрам. В паре с медью или сталью константан дает термоэлектродвижущую силу порядка 40 мкВ на 1° разности температур горячего и холодного спаев. Это позволяет изготовлять из константана и меди термопары для измерения температуры до 350 °С, а из константана и стали — до 600 °С.

##### Манганин (МНМцЗ-12) — сплав из 85% меди, 12% марганца и 3% никеля. Температура плавления 960 °С, удельное электрическое сопротивление 0,435*10-6 ом*см, максимальная рабочая температура 300 °С. Манганин применяется для изготовления деталей электроизмерительных приборов и шунтов к ним.

##### Манганин и константан среди сплавов высокого сопротивления имеют наименьший температурный коэффициент.

##### Нейзильбер, никелин, реотан — сплавы типа константана, но более дешевые и с менее стабильными свойствами; идут на изготовление реостатов и нагревательных элементов с рабочей температурой не выше 200 °С (кипятильники и т. д.).

##### Жаростойкие сплавы помимо большого удельного сопротивления  имеют высокий предел рабочей температуры и хорошие механические свойства. Стойкость к окислению при высоких температурах объясняется образованием на поверхности этих сплавов твердого жаропрочного окисла, предохраняющего сплав от контакта с кислородом воздуха.

##### К материалам этого типа относят хромоникелевые (нихромы) и железохромоалюминиевые (фехрали и хромали) сплавы.

##### Нихромы имеют хорошие механические свойства — прочные и вязкие, легко обрабатываются. Выпускают их в виде проволоки диаметром от 0,1 мм и лент сечением от 0,1х1 мм и выше.

##### Фехрали и хромали, не содержащие никеля, значительно дешевле нихромов, но труднее обрабатываются, так как обладают повышенной твердостью и хрупкостью. Сплавы № 1, 2 и 3 представляют собой более жаростойкую модификацию фехралей.

##### Все жаропрочные сплавы способны длительно работать при высоких температурах в стационарном режиме. При частых включениях и выключениях, вызывающих резкие колебания температуры нагревательного элемента, происходит растрескивание защитной пленки окисла и появляется возможность проникновения кислорода в глубь сплава, что приводит к дальнейшему окислению и разрушению.

##### Нихром (Х16Н60, Х15Н60, Х20Н80)— сплав из 62—71% никеля, 14—16% хрома, 14— 18% железа и 1—2% марганца. Температура плавления 1390 °С, удельное электрическое сопротивление 1,12*10-6 ом*м, максимальная рабочая температура до 1000 °С.

##### Нихром в виде проволоки и ленты служит для изготовления электронагревательных приборов: печей, термостатов и т. п.

##### Фехрали (Х13Ю4, Х23Ю5)— сплавы содержащие около 80% железа, 15% хрома и 5% алюминия. Удельное электрическое сопротивление 1,3*10-6 ом*м, максимальная рабочая температура 800 °С. По сравнению с нихромом фехраль более тверд и хрупок. Фехраль применяется для изготовления деталей электронагревательных приборов.

##### Хромаль — сплав из 70% железа, 25% хрома и 5% алюминия. Удельное электрическое сопротивление 1,3*10-6 ом*м, максимальная температура 1200 °С. Проволока  из  хромаля  применяется  в  промышленных  электропечах..

##### ЭЛЕКТРОУГОЛЬНЫЕ   ИЗДЕЛИЯ

##### Электроугольные изделия широко применяются в электротехнике.   Это — щетки для электрических машин, электроды гальванических элементов, электроды дуговых фонарей и дуговых печей; контактные детали, сопротивления.

##### Сырьем  для их изготовления  служат  углеродистые материалы (графит, кокс, сажа, антрацит др.). Для отдельных  типов изделий в смеси вводят связующие и пластифицирующие вещества (каменноугольную смолу – пек, синтетические смолы, битум, жидкое  стекло и др.). При изготовлении некоторых электроугольных изделий добавляют порошки металлов (медь, серебро и др.).   Все  это  прессуется  и  обжигается  при температурах   от  200  до  1300 оС (в  зависимости  от  вида  изделия),  обычно  без  доступа воздуха.  Электрографитированные  щетки  после обжига  подвергают  графитизации,  которая  протекает  в специальных  печах, при   температуре  2500-2600 оС.  При  этом  углерод  исходных  компонентов угольной  смеси переводится  в  графит,  что  значительно снижает  абразивность  и  электрическое  сопротивление  щеток.

##### Щетки для электрических машин (см. табл. 2) подразделяют на графитные, угольно-графитные, электрографитированные и металлографитные.

##### Графитные щетки мягких сортов изготовляют из натурального графита без связующих веществ, твердые сорта — с применением связующих. Эти щетки применяются на генераторах и электродвигателях постоянного тока с облегченными условиями коммутации.

##### Угольно-графитные щетки изготовляют из: графита с добавкой кокса, сажи и связующих веществ. Термически обработанные готовые щетки покрывают в электролитической ванне тонким слоем меди. Эти щетки обладают повышенной механической прочностью, твердостью и малым износом при работе. Применяются на генераторах и электродвигателях с облегченными условиями коммутации и на коллекторных машинах переменного   тока.

##### Электрографитированные щетки изготовляют из графита, сажи, кокса и связующих. После термической обработки щетки подвергают  графитизации (отжигу при температуре 2500—2800 °С). Кроме повышенной механической прочности, эти щетки обладают повышенной стойкостью к толчкообразному изменению нагрузки. Применяются на тяговых электродвигателях, генераторах и электродвигателях со средними и затрудненными условиями коммутации при больших окружных скоростях (45—60 м/с).

##### Металлографитные щетки изготовляют из смеси порошков графита и меди, в некоторых случаях дополнительно, вводят порошки свинца, олова или серебра. Эти щетки имеют малые значения удельного электрического сопротивления и переходного падения напряжения, допускают большие плотности тока. Применяются на генераторах и электродвигателях низкого напряжения.

##### Таблица 2

##### Щетки   для   электрических   машин

| ##### Тип | ##### Марка | ##### Номинальные параметры |  |  | ##### Переходноепадение ##### напряжения ##### на пару ##### щеток, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Плотностьтока, ##### А/см2 | ##### Максимальнаяокружная ##### скорость, ##### м/с | ##### Давление на ##### щетку, кПа |  |
| ##### Графитные | ##### Г3 ##### 611М ##### 6110М | ##### 11 ##### 12 ##### 15 | ##### 25 ##### 40 ##### 90 | ##### 20-25 ##### 20-25 ##### 12-22 | ##### 1.9 ##### 2.0 ##### 2.0 |
| ##### Угольно-графитные | ##### Г20 ##### Г21 ##### Г22 | ##### 15 ##### 5 ##### 10 | ##### 40 ##### 30 ##### 30 | ##### 50 ##### 15-100 ##### 40 | ##### 2.9 ##### 4.3 ##### 2.5 |
| ##### Электрографитиро-ванные | ##### ЭГ2А ##### ЭГ2АФ ##### ЭГ4 ##### ЭГ8 ##### ЭГ51 ##### ЭГ61 ##### ЭГ71 ##### ЭГ74 ##### ЭГ85 | ##### 10 ##### 15 ##### 12 ##### 10 ##### 12 ##### 13 ##### 12 ##### 15 ##### 15 | ##### 45 ##### 90 ##### 40 ##### 40 ##### 60 ##### 60 ##### 40 ##### 50 ##### 50 | ##### 20-25 ##### 15-20 ##### 15-20 ##### 20-40 ##### 20-25 ##### 30-50 ##### 20-25 ##### 17-25 ##### 17-35 | ##### 2.6 ##### 2.0 ##### 2.0 ##### 2.4 ##### 2.2 ##### 3.0 ##### 2.0 ##### 2.7 ##### 2.3 |
| ##### Металлографитные | ##### М1 ##### М3 ##### М6 ##### М20 ##### МГС0 ##### МГ2 ##### МГ4 ##### МГ64 ##### МГС5 | ##### 15 ##### 12 ##### 15 ##### 12 ##### 20 ##### 20 ##### 20 ##### 25 ##### 35 | ##### 25 ##### 20 ##### 25 ##### 20 ##### 20 ##### 20 ##### 20 ##### 25 ##### 35 | ##### 15-20 ##### 15-20 ##### 15-20 ##### 15-20 ##### 18-23 ##### 18-23 ##### 20-25 ##### 15-20 ##### 20-25 | ##### 1.5 ##### 1.8 ##### 1.5 ##### 1.4 ##### 0.2 ##### 0.5 ##### 1.1 ##### 0.5 ##### 2.0 |

##### Припои — это сплавы, которые в зависимости от составляющих их металлов бывают легкоплавкими или тугоплавкими (температура плавления не менее 500 °С). Легкоплавкие припои называют мягкими, тугоплавкие — твердыми припоями. Основные характеристики наиболее распространенных припоев приведены в таблице 3. Пользуясь этой таблицей, нужно иметь в виду, что ученые и инженеры-технологи систематически работают над проблемами получения дешевых припоев, обладающих улучшенными характеристиками, поэтому со временем появляются новые марки припоев, меняется их состав, а следовательно, их свойства, в частности температура плавления.

##### В качестве флюсов для пайки мягкими припоями деталей из меди, латуни, бронзы применяют материалы, изготовленные на основе канифоли с добавлением этилового спирта (марка КЭ), глицерина (марка ГК) и ряда других материалов — вазелина, хлорида цинка, стеарина. Для пайки деталей из алюминия и его сплавов мягкими припоями применяют флюс марки ФВ-3, состоящий из фторида натрия (8%), хлорида цинка (16%), хлорида лития (36%) и хлорида калия (40%).

##### Для пайки твердыми припоями применяют флюсы, в состав которых в определенном соотношении входят бура, борная кислота, хлориды натрия, цинка, лития, калия.

##### Таблица 3

##### Основные характеристики припоев некоторых марок

| ##### Марка припоя | ##### Составляющие элементы и их содержание,% | ##### Температу ра плавле ния,°С | ##### Наименование соединяемых металлов |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Мягкие припои |  |  |  |
| ##### ПОС-10 | ##### Олово – 10 ##### Свинец - 90 | ##### 299 | ##### Медь, латунь, бронза |
| ##### ПОС-40 | ##### Олово - 40 ##### Свинец - 58 ##### Сурьма - 2 | ##### 238 | ##### Медь, латунь, бронза |
| ##### ПОССу35-0,5 | ##### Олово – 34 – 36 ##### Сурьма - 0,2 -0,5 ##### Свинец — остальное | ##### 245 | ##### Медные жилы кабелей |
| ##### ПОССу40-0,5 | ##### Олово - 39- 41 ##### Сурьма - 0,2-0,5 ##### Свинец - остальное | ##### 235 | ##### Медные обмотки ##### электрических машин |
| ##### ПОСК-50-18 | ##### Олово – 49 – 51 ##### Кадмий – 17-19 ##### Свинец — остальное | ##### 145 | ##### Токоведущие детали приборов, конденсаторов, чувствительные к перегреву. |
| ##### ПЗОО | ##### Цинк — 60 ##### Кадмий — 40 | ##### 300 | ##### Токоведущие части из алюминия и его сплавов |
| ##### Л 170 А | ##### Олово — 80 ##### Серебро — 1 ##### Кадмий — 19 | ##### 175 | ##### Соединение алюминия ##### с медью |
| ##### А | ##### Олово - 40 ##### Цинк - 58,5 ##### Медь - 1,5 | ##### 400—425 | ##### Алюминий |
| ##### ЦА-15 | ##### Цинк — 85 ##### Алюминий — 15 | ##### 500—550 | ##### Алюминий |
| ##### ЦО-12 | ##### Олово - 12 ##### Цинк - 88 | ##### 500-550 | ##### Алюминий |
| ##### ПМЦ-54 | ##### Медь — 54 ##### Цинк — 46 | ##### 880 | ##### Детали из меди, латуни, бронзы, стали ##### (швы получаются хрупкие) |
| ##### ЛОК-62-06-04 | ##### Медь — 63 ##### Олово — 0,4 ##### Кремний — 0,4 ##### Цинк — остальное | ##### 905 | ##### То же, но швы обладают большой механической прочностью |